## Slide 1: Измерение продольной ровности в системе IRI на участках федеральных дорог Алтайского края
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Докладчик: к.т.н., доцент Павлов Сергей Николаевич

## Slide 2: Принцип действия приборов по измерению продольной ровности
регистрирующие геометрические параметры неровностей (рейки, нивелиры, профилометры);
приборы импульсивного действия (толчкомеры, акселерометры);
приборы инерционного действия (ПКРС-2У, ПКР-1).

## Slide 3
Прибор контроля ровности ПКР-1

## Slide 4
Прибор контроля ровности ПКР-1 в составе дорожной лаборатории КП-514МП

## Slide 5: Требования к ровности по СП 78.13330.2012
№ п.п. | Категория автомобильной дороги | Допустимые значения амплитуд, мм |  |  | IRI, м/км, не более
 |  | Длина прямой линии, м |  |  | 
 |  | 10 | 20 | 40 | 
1 | I, II, III | 5 | 6 | 16 | 2,2
2 | IV, V | 6 | 10 | 20 | 2,6

## Slide 6
Chart: Среднее значение IRI по исследуемым участкам
| А-322 144-156 | А-322 303-314 | Р-256 235-237 | Р-256 237-243 | Р-256 249-258 | Р-256 258-268 | Р-256 301-314 | Р-256 314-324 | подъезд к Барнаулу 0-2,2 | подъезд к Барнаулу 2,6-11,364 | Р-256 243-249
IRI, мм/м | 1.3 | 1.55 | 1.13 | 1.1 | 1.12 | 1.21 | 1.44 | 1.41 | 1.18 | 1.33 | 2.74
Среднее значение IRI | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
норма 2,2 мм/м

## Slide 7: Выводы по исследованию ровности
все обследуемые после выполнения ремонта участки удовлетворяют нормам ровности по IRI;
среднее значение ровности по IRI 1,3 мм/м;
лучший по ровности участок Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, км 237+200 - км 243+000 (1,1 мм/м);
худший по ровности участок дороги А-322 Барнаул – Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, км 303+440 - км 313+440 (1,55 мм/м);
ровность участка без ремонтных работ Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, км 243+200 - км 249+000 (2,74 мм/м).

## Slide 8
Chart: Участок автомобильной дороги А-322 Барнаул – Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, км 303+440 - км 313+440 (худший по ровности)
| 303,44-304,44 | 304,44-305,44 | 305,44-306,44 | 306,44-307,44 | 307,44-308,44 | 308,44-309,44 | 309,44-310,44 | 310,44-311,44 | 311,44-312,44 | 312,44-313,44
IRI, мм/м | 1.635 | 1.635 | 1.535 | 1.5 | 1.61 | 1.48 | 1.53 | 1.525 | 1.475 | 1.565
Среднее значение IRI | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3

## Slide 9
Chart: Участок автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, км 237+200 - км 243+000 (лучший участок)
| 237-238 | 238-239 | 239-240 | 240-241 | 241-242 | 242-243
IRI, мм/м | 1.11 | 1.18 | 1.075 | 1.09 | 1.065 | 1.055
Среднее значение IRI | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3

## Slide 10
Нормативы ровности по IRI за рубежом

## Slide 11
Спасибо за внимание