## Slide 1
ООО «Стройсервис»
Notes: <number>

## Slide 2: Вспененный битум: Вяжущее, получаемое путем впрыскивания воды в битум, разогретый до температуры от 130°С до 160°С, непосредственно в момент ввода битумного вяжущего в камеру смешивания асфальтобетонной смеси.
ОДМ 218.2.042-2014
Методические рекомендации «Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению».
(Издан на основании приказа ФДА от 30.04.2014г № 847-р)
Наимено-вание материала | Температура нагрева, материала в зависимости от показателя пенетрации |  | 
 | От 20 до 50 | От 50 до 100 | От 100 до 130
щебень | 145-165 | 140-150 | 135-145
песок | 145-165 | 140-150 | 135-145
битум | 150-160 | 140-150 | 130-140
Асфальтобе- тонная смесь | 130-150 | 125-135 | 120-130
ООО «Стройсервис»
Применение вспененного битума
Notes: <number>

## Slide 3: СИСТЕМА ВСПЕНИВАНИЯ БИТУМА AMMANN FOAM
Асфальтосмесительный завод uniGLOB-240
Система вспенивания битума
ООО «Стройсервис»
СИСТЕМА ВСПЕНИВАНИЯ БИТУМА AMMANN FOAM
Notes: <number>

## Slide 4: СХЕМА УСТАНОВКИ УЗЛЫ ВСПЕНИВАНИЯ ВСПЕНИВАНИЯ
ООО «Стройсервис»
Схема и узлы вспенивающего устройства
Notes: <number>

## Slide 5: УЗЛЫ ВСПЕНИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ООО «Стройсервис»
Notes: <number>

## Slide 6: КАЧЕСТВО ВСПЕНЕННОГО БИТУМА
Содержание воды, % от битума | Показатели физико-механических свойств пористая к/з М I | 
 | Средняя плотность, гр\см3 | Водонасыщение, %
0 1,5 2,0 2,5 3,0 | 2,44 2,51 2,49 2,53 2,52 | 6,3 3,2 3,5 3,2 3,3
Notes: <number>

## Slide 7: ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Notes: <number>

## Slide 8: КАЧЕСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОРИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ МАРКИ I
НАИМЕНОВАНИЕ СМЕСИ | ВИД ВЯЖУЩЕ-ГО/содержание, кг в 100% | ПОКАЗАТЕЛИ ФИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ |  |  |  |  | 
 |  | Средняя плотность | Водонасыщение, % | Прочность при 50 гр С | Прочность при 20гр С | Коэффици-ент водостой-кости | Коэффициент длительной водостойкости
Горячая крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь марки I | БНД 90/130 38кг | 2,45 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,92 | 0,80
 | БНД 90/130 38кг+2,5% воды | 2,51 | 2,6 | 1,7 | 3,6 | 1,0 | 0,95
 | БНД 90/130 36кг+2,5% воды | 2,45 | 5,4 | - | - | 0,90 | 0,82
Notes: <number>

## Slide 9: КАЧЕСТВО А/Б КЕРНОВ, ОТОБРАННЫХ ИЗ ПОКРЫТИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРНОВ, ОТОБРАННЫХ ИЗ НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ А/Д Р-254 ЧЕЛЯБИНСК-КУРГАН-ОМСК-НОВОСИБИРСК. КМ 800+00-КМ 813+450
Конструктивный слой | Вид вяжу-щего | Состав механи-зирован-ного отряда | Температурный интервал уплотнения на этапах |  |  | Количество проходов по одному следу |  |  | Значения коэф. уплотне-ния
 |  |  | Предво-ритель-ный | Основ-ной | Заключи-тельный | Предво-ритель-ный | Основ-ной | Заключи-тельный | 
Нижний слой покры-тия толщи-ной 8см | БНД 90/130 | Каток GRW - 280 | 140-120 |  |  | 8 |  |  | 0,99
 |  | Каток HAMM 110 |  | 120-100 |  |  | 6 |  | 
 |  | Каток HAMM 140 |  |  | 100-80 |  |  | 10 | 
Нижний слой покры-тия толщи-ной 8см | БНД 90/130 +2,5% воды | Каток GRW - 280 | 120-100 |  |  | 8 |  |  | 0,99
 |  | Каток HAMM 110 |  | 100-80 |  |  | 6 |  | 
 |  | Каток HAMM 140 |  |  | 80-60 |  |  | 8 | 
Notes: <number>

## Slide 10
Спасибо за внимание!